DATA ABSORBANSI METILEN BIRU

| Panjang Gelombang | MB 25 ppm | 2 jam | 4 jam | 6 jam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700,00531 | 0,09235 | 0,23871 | 0,24048 | 0,22769 |
| 698,9989 | 0,10141 | 0,24768 | 0,24853 | 0,23447 |
| 697,99213 | 0,11204 | 0,25666 | 0,25731 | 0,24218 |
| 696,98511 | 0,1252 | 0,26665 | 0,26652 | 0,25034 |
| 696,01373 | 0,13697 | 0,27457 | 0,27374 | 0,25689 |
| 695,00598 | 0,15031 | 0,28387 | 0,28226 | 0,26418 |
| 693,99799 | 0,16512 | 0,29225 | 0,29025 | 0,27066 |
| 692,98956 | 0,1812 | 0,30085 | 0,29731 | 0,27679 |
| 692,01697 | 0,19881 | 0,30909 | 0,30492 | 0,28335 |
| 691,00793 | 0,21853 | 0,31632 | 0,31248 | 0,28902 |
| 689,99866 | 0,24171 | 0,3253 | 0,31983 | 0,2966 |
| 688,98895 | 0,2652 | 0,33243 | 0,32614 | 0,30149 |
| 688,01508 | 0,28895 | 0,33913 | 0,33226 | 0,30682 |
| 687,00476 | 0,31505 | 0,34604 | 0,33767 | 0,31143 |
| 685,99414 | 0,34454 | 0,35205 | 0,34365 | 0,31614 |
| 684,98315 | 0,3753 | 0,35814 | 0,34837 | 0,31992 |
| 684,008 | 0,40697 | 0,36354 | 0,35344 | 0,3242 |
| 682,99646 | 0,44448 | 0,36881 | 0,35682 | 0,32759 |
| 681,98456 | 0,48227 | 0,37341 | 0,36136 | 0,33044 |
| 681,00848 | 0,52122 | 0,37788 | 0,36433 | 0,33294 |
| 679,99597 | 0,55829 | 0,3807 | 0,3672 | 0,33507 |
| 678,98315 | 0,59793 | 0,38446 | 0,37003 | 0,33714 |
| 678,00616 | 0,63718 | 0,38716 | 0,3715 | 0,33891 |
| 676,99268 | 0,67954 | 0,39017 | 0,37367 | 0,34042 |
| 676,01508 | 0,7218 | 0,39158 | 0,37457 | 0,34125 |
| 675,00098 | 0,75977 | 0,39354 | 0,37595 | 0,34206 |
| 673,98651 | 0,79818 | 0,39426 | 0,37592 | 0,34272 |
| 673,00806 | 0,82617 | 0,39488 | 0,3762 | 0,34225 |
| 671,99298 | 0,85542 | 0,39521 | 0,37602 | 0,34221 |
| 671,01386 | 0,87983 | 0,39468 | 0,3762 | 0,34164 |
| 669,99817 | 0,90178 | 0,3944 | 0,37516 | 0,34083 |
| 668,98224 | 0,92038 | 0,39342 | 0,37364 | 0,3398 |
| 668,00226 | 0,93471 | 0,39162 | 0,37168 | 0,33847 |
| 666,98566 | 0,94518 | 0,38936 | 0,36947 | 0,33625 |
| 666,005 | 0,95075 | 0,38771 | 0,36795 | 0,33505 |
| 664,98773 | 0,95369 | 0,38565 | 0,36612 | 0,33395 |
| 664,00659 | 0,95382 | 0,38311 | 0,36416 | 0,33168 |
| 662,98877 | 0,9521 | 0,38018 | 0,36144 | 0,32992 |
| 662,00702 | 0,94877 | 0,37847 | 0,3596 | 0,32832 |
| 660,98859 | 0,94213 | 0,37525 | 0,35704 | 0,32637 |
| 660,0061 | 0,93223 | 0,37258 | 0,35428 | 0,32419 |
| 658,98706 | 0,92411 | 0,37057 | 0,35244 | 0,32292 |
| 658,00415 | 0,91374 | 0,36773 | 0,35016 | 0,32136 |
| 656,98444 | 0,90207 | 0,36524 | 0,34805 | 0,31957 |
| 656,00085 | 0,88914 | 0,36231 | 0,34579 | 0,31796 |
| 655,01703 | 0,87733 | 0,35974 | 0,34375 | 0,31662 |
| 653,99646 | 0,86108 | 0,35777 | 0,34172 | 0,31494 |
| 653,01202 | 0,8463 | 0,35539 | 0,33986 | 0,31357 |
| 651,99084 | 0,83183 | 0,35293 | 0,33809 | 0,3121 |
| 651,00586 | 0,816 | 0,35133 | 0,33657 | 0,31118 |
| 649,98401 | 0,79996 | 0,34898 | 0,33577 | 0,30994 |
| 648,99847 | 0,78383 | 0,34719 | 0,33393 | 0,3097 |
| 648,01257 | 0,76676 | 0,34646 | 0,33334 | 0,3091 |
| 646,98987 | 0,74911 | 0,34471 | 0,33217 | 0,30914 |
| 646,00348 | 0,73232 | 0,34383 | 0,33172 | 0,30846 |
| 645,01666 | 0,7179 | 0,34335 | 0,3315 | 0,30875 |
| 643,9931 | 0,70077 | 0,34232 | 0,3312 | 0,30832 |
| 643,0058 | 0,68512 | 0,34229 | 0,33106 | 0,30868 |
| 642,01819 | 0,67037 | 0,3416 | 0,33093 | 0,3083 |
| 640,99371 | 0,65573 | 0,34205 | 0,3311 | 0,30919 |
| 640,00555 | 0,64035 | 0,34162 | 0,33141 | 0,30952 |
| 639,01709 | 0,62735 | 0,3419 | 0,33223 | 0,31039 |
| 637,9917 | 0,61576 | 0,34279 | 0,33245 | 0,31071 |
| 637,00269 | 0,60431 | 0,34291 | 0,3333 | 0,31165 |
| 636,01343 | 0,59387 | 0,34338 | 0,33389 | 0,3123 |
| 634,98718 | 0,5825 | 0,34413 | 0,33479 | 0,31304 |
| 633,99731 | 0,57306 | 0,34501 | 0,33579 | 0,31361 |
| 633,00714 | 0,56467 | 0,34604 | 0,33656 | 0,31476 |
| 632,01678 | 0,55574 | 0,34646 | 0,33744 | 0,31546 |
| 630,98932 | 0,54879 | 0,34751 | 0,33854 | 0,31642 |
| 629,99835 | 0,54269 | 0,34868 | 0,33931 | 0,31731 |
| 629,00708 | 0,53747 | 0,34926 | 0,34016 | 0,31811 |
| 628,0155 | 0,53208 | 0,35 | 0,34071 | 0,31876 |
| 626,98694 | 0,52749 | 0,35024 | 0,3417 | 0,31934 |
| 625,99493 | 0,52436 | 0,35108 | 0,34211 | 0,32019 |
| 625,00244 | 0,52134 | 0,35182 | 0,34257 | 0,32041 |
| 624,00983 | 0,51915 | 0,35158 | 0,34311 | 0,32094 |
| 623,01697 | 0,51712 | 0,35242 | 0,34337 | 0,32143 |
| 621,98694 | 0,51592 | 0,35214 | 0,34361 | 0,32148 |
| 620,99347 | 0,51439 | 0,35205 | 0,34295 | 0,32173 |
| 619,99969 | 0,51349 | 0,35196 | 0,34295 | 0,32148 |
| 619,00568 | 0,51257 | 0,35133 | 0,34229 | 0,3217 |
| 618,01141 | 0,51133 | 0,3509 | 0,3422 | 0,32139 |
| 617,01678 | 0,51016 | 0,34985 | 0,34162 | 0,32098 |
| 615,98517 | 0,50905 | 0,34918 | 0,34096 | 0,32038 |
| 614,99005 | 0,50744 | 0,34842 | 0,33997 | 0,32005 |
| 613,99463 | 0,50503 | 0,34695 | 0,33906 | 0,31984 |
| 612,99896 | 0,50171 | 0,34547 | 0,33811 | 0,31863 |
| 612,00299 | 0,49821 | 0,34454 | 0,33712 | 0,31805 |
| 611,00684 | 0,4941 | 0,34274 | 0,33609 | 0,31721 |
| 610,01031 | 0,48928 | 0,34105 | 0,33503 | 0,31673 |
| 609,01367 | 0,48472 | 0,33985 | 0,33345 | 0,31617 |
| 608,01666 | 0,47828 | 0,33783 | 0,33258 | 0,31524 |
| 606,98242 | 0,47011 | 0,33618 | 0,33107 | 0,31479 |
| 605,98492 | 0,46174 | 0,33423 | 0,32966 | 0,31419 |
| 604,98712 | 0,45392 | 0,33246 | 0,32847 | 0,31326 |
| 603,98907 | 0,44553 | 0,33097 | 0,32719 | 0,31255 |
| 602,99066 | 0,43664 | 0,329 | 0,3262 | 0,31194 |
| 601,99207 | 0,42587 | 0,32717 | 0,32502 | 0,31116 |
| 600,99329 | 0,41431 | 0,32577 | 0,32368 | 0,31051 |
| 599,99408 | 0,40292 | 0,32378 | 0,32239 | 0,31038 |
| 598,99469 | 0,39139 | 0,32218 | 0,3213 | 0,30954 |
| 597,99506 | 0,38039 | 0,32057 | 0,32051 | 0,30933 |
| 596,99518 | 0,36985 | 0,3191 | 0,31954 | 0,3089 |
| 595,99493 | 0,35856 | 0,31758 | 0,31852 | 0,30863 |
| 594,99457 | 0,34736 | 0,3164 | 0,31779 | 0,30877 |
| 593,99384 | 0,33612 | 0,31508 | 0,31724 | 0,30855 |
| 592,9928 | 0,32496 | 0,31388 | 0,31653 | 0,30847 |
| 591,99164 | 0,31433 | 0,31288 | 0,31611 | 0,309 |
| 590,99011 | 0,30474 | 0,31226 | 0,31592 | 0,309 |
| 589,9884 | 0,29556 | 0,31132 | 0,31563 | 0,30911 |
| 588,98639 | 0,28564 | 0,31057 | 0,31565 | 0,30986 |
| 587,98419 | 0,27602 | 0,30993 | 0,31544 | 0,31002 |
| 586,98169 | 0,2666 | 0,30934 | 0,31553 | 0,31063 |
| 586,01605 | 0,25855 | 0,3088 | 0,31569 | 0,31134 |
| 585,01294 | 0,25062 | 0,30857 | 0,31552 | 0,31208 |
| 584,0097 | 0,24246 | 0,30829 | 0,31572 | 0,31273 |
| 583,00616 | 0,23464 | 0,30804 | 0,31602 | 0,31355 |
| 582,00238 | 0,22693 | 0,30814 | 0,31678 | 0,31477 |
| 580,99835 | 0,21928 | 0,30816 | 0,31735 | 0,31605 |
| 579,99402 | 0,21254 | 0,30816 | 0,31803 | 0,31707 |
| 578,9895 | 0,20606 | 0,3083 | 0,31874 | 0,3185 |
| 577,98468 | 0,19932 | 0,30858 | 0,31927 | 0,31955 |
| 577,01685 | 0,19369 | 0,30885 | 0,32005 | 0,32077 |
| 576,01154 | 0,18748 | 0,30909 | 0,32093 | 0,32225 |
| 575,00598 | 0,18166 | 0,30958 | 0,32214 | 0,32379 |
| 574,00012 | 0,17588 | 0,31029 | 0,32328 | 0,32554 |
| 572,99408 | 0,17054 | 0,31105 | 0,32445 | 0,32739 |
| 571,98779 | 0,16582 | 0,31179 | 0,3255 | 0,32895 |
| 571,01849 | 0,16142 | 0,31266 | 0,32703 | 0,33061 |
| 570,01172 | 0,1562 | 0,31379 | 0,32842 | 0,3327 |
| 569,0047 | 0,15117 | 0,31436 | 0,33026 | 0,33495 |
| 567,99731 | 0,1467 | 0,31557 | 0,33198 | 0,33691 |
| 566,98981 | 0,14274 | 0,31684 | 0,33353 | 0,33922 |
| 565,98199 | 0,13884 | 0,31794 | 0,33541 | 0,34123 |
| 565,01135 | 0,13528 | 0,31929 | 0,33706 | 0,34368 |
| 564,00293 | 0,13114 | 0,32053 | 0,33883 | 0,34631 |
| 562,99445 | 0,12694 | 0,32219 | 0,34148 | 0,3488 |
| 561,98566 | 0,12332 | 0,32362 | 0,34315 | 0,3517 |
| 561,01404 | 0,11964 | 0,32539 | 0,34557 | 0,35405 |
| 560,00476 | 0,11652 | 0,3271 | 0,34761 | 0,35667 |
| 558,99524 | 0,11274 | 0,32925 | 0,35022 | 0,35961 |
| 557,98547 | 0,10941 | 0,33109 | 0,35295 | 0,36285 |
| 557,01288 | 0,10583 | 0,33327 | 0,35562 | 0,36589 |
| 556,00262 | 0,10228 | 0,3359 | 0,35875 | 0,36936 |
| 554,99219 | 0,09918 | 0,33792 | 0,36152 | 0,37266 |
| 553,98145 | 0,09601 | 0,34051 | 0,36432 | 0,37633 |
| 553,00793 | 0,09314 | 0,34281 | 0,36709 | 0,37955 |
| 551,9967 | 0,09012 | 0,34581 | 0,37077 | 0,38338 |
| 550,98529 | 0,087 | 0,34877 | 0,3742 | 0,38743 |
| 550,01111 | 0,08417 | 0,35186 | 0,37829 | 0,39181 |
| 548,99908 | 0,08111 | 0,35523 | 0,38222 | 0,39644 |
| 547,987 | 0,07862 | 0,35863 | 0,38624 | 0,40059 |
| 547,01202 | 0,07649 | 0,36164 | 0,3897 | 0,40463 |
| 545,99945 | 0,07395 | 0,36571 | 0,39426 | 0,40966 |
| 544,98657 | 0,07154 | 0,37049 | 0,3998 | 0,41551 |
| 544,01099 | 0,06934 | 0,37486 | 0,40492 | 0,42139 |
| 542,99768 | 0,06738 | 0,37906 | 0,40979 | 0,42674 |
| 541,98407 | 0,06587 | 0,38341 | 0,41431 | 0,43157 |
| 541,00781 | 0,06447 | 0,38763 | 0,41908 | 0,43665 |
| 539,99377 | 0,06265 | 0,39231 | 0,4248 | 0,44271 |
| 539,01709 | 0,06125 | 0,3981 | 0,43086 | 0,44965 |
| 538,0025 | 0,05986 | 0,40415 | 0,43769 | 0,45642 |
| 536,98779 | 0,05906 | 0,40906 | 0,44304 | 0,46234 |
| 536,01044 | 0,058 | 0,41392 | 0,44886 | 0,46859 |
| 534,99524 | 0,05705 | 0,42057 | 0,45592 | 0,47627 |
| 534,01739 | 0,05632 | 0,42613 | 0,46191 | 0,48279 |
| 533,00171 | 0,05567 | 0,43205 | 0,46845 | 0,49001 |
| 531,98584 | 0,05481 | 0,43858 | 0,47626 | 0,49785 |
| 531,00732 | 0,05461 | 0,4455 | 0,48366 | 0,50565 |
| 529,99097 | 0,05405 | 0,45247 | 0,49165 | 0,51425 |
| 529,01208 | 0,05401 | 0,45793 | 0,49717 | 0,52017 |
| 527,9953 | 0,05368 | 0,46505 | 0,50484 | 0,52831 |
| 527,01587 | 0,05331 | 0,47222 | 0,5133 | 0,53711 |
| 525,9986 | 0,05316 | 0,47998 | 0,52103 | 0,54559 |
| 525,01874 | 0,05313 | 0,48725 | 0,52953 | 0,55445 |
| 524,0011 | 0,053 | 0,49496 | 0,53793 | 0,56311 |
| 522,98315 | 0,0531 | 0,50264 | 0,54645 | 0,57236 |
| 522,00269 | 0,05299 | 0,5116 | 0,55561 | 0,58218 |
| 520,98425 | 0,0532 | 0,52032 | 0,56576 | 0,59277 |
| 520,0033 | 0,05312 | 0,52946 | 0,57539 | 0,60363 |
| 518,98456 | 0,05322 | 0,53753 | 0,58409 | 0,61274 |
| 518,00317 | 0,05338 | 0,54587 | 0,59322 | 0,62232 |
| 516,98389 | 0,05361 | 0,5549 | 0,60396 | 0,63369 |
| 516,00214 | 0,05381 | 0,56459 | 0,61429 | 0,64437 |
| 514,98242 | 0,05402 | 0,57553 | 0,62624 | 0,65668 |
| 514,00024 | 0,05411 | 0,58488 | 0,63659 | 0,66802 |
| 513,01782 | 0,05426 | 0,59407 | 0,64647 | 0,67838 |
| 511,99744 | 0,05442 | 0,60357 | 0,65782 | 0,69009 |
| 511,01462 | 0,05445 | 0,61385 | 0,66839 | 0,70198 |
| 509,99377 | 0,05468 | 0,6253 | 0,68082 | 0,7136 |
| 509,01056 | 0,0548 | 0,63587 | 0,69232 | 0,72678 |
| 507,98926 | 0,05489 | 0,64649 | 0,70405 | 0,73958 |
| 507,00558 | 0,05479 | 0,65687 | 0,71543 | 0,75229 |
| 505,98383 | 0,05492 | 0,66862 | 0,72843 | 0,76519 |
| 504,99976 | 0,05484 | 0,6797 | 0,74099 | 0,77869 |
| 504,01547 | 0,05491 | 0,69146 | 0,75401 | 0,79223 |
| 502,99313 | 0,05483 | 0,70476 | 0,76804 | 0,8071 |
| 502,00845 | 0,05489 | 0,71631 | 0,78048 | 0,82012 |
| 500,9856 | 0,05472 | 0,79508 | 0,83565 | 0,88691 |
| 500,00055 | 0,05451 | 0,8079 | 0,84985 | 0,90235 |